## Slide 1: Case study 1 : Quadrupole for Hi-Lumi LHC upgrade
CAS Erice 2013
Group 1B
A. Shornikov, T. Spina, Y. Arimoto, P. V. Gade, K. Brodzinski

## Slide 2: Coil sizing for given aperture and max gradient
Aperture: r=75 mm, max close to 200 T/m
W = 40 mm
λ = 1.14
Bp = 12.9 T (for G=150 T/m)
j = 529 A/mm2

## Slide 3: Strands and cable parameters
Fill factor used for translation of Jo_ss to Jsc_ss
Jsc_ss = 1975 A/mm2
N strand | 46 | Area sc cable | 12.399
Strand d (mm) | 0.85 | Area copper cable | 13.704
Cable width (mm) | 20.00 | Area ins cable | 37.494
Cable in thickn. (mm) | 1.547 | Fill fact (k) | 0.331
Cable out thickn. (mm) | 1.659 |  | 
Keystone angle | 0.64 |  | 
Ins | 0.15 |  | 
Cu% | 52.5 |  | 
Sc% | 47.5 |  | 
Cu/Sc ration | 1.10 |  | 

## Slide 4: Load line
Chart: Field (T)
| 12.86
working point | 1580
NbTi 1.9 K | 12359.0236 | 12359.0236 | 8798.5881 | 8798.5881 | 6914.758 | 6914.758 | 5624.9129 | 5624.9129 | 4634.4025 | 4634.4025 | 3822.8639 | 3822.8639 | 3129.9381 | 2834.8849 | 2521.2555 | 1975.4611 | 1478.411 | 1020.2678 | 593.92 | 194.0626 | 2.7608
Nb3Sn, 1.9 K | 54464.0657 | 42500.0503 | 35138.9736 | 29972.6676 | 26063.0493 | 22957.0693 | 20404.8018 | 18255.1894 | 16410.6133 | 14804.6708 | 13390.3216 | 12133.1255 | 11007.1681 | 9992.4964 | 9073.4418 | 8237.4888 | 7474.4911 | 6776.1146 | 6135.4332 | 5546.6316 | 5004.7804 | 4505.6665 | 4045.6606 | 3621.6147 | 3230.7807 | 2870.7449 | 2539.3765 | 2091.9949 | 1955.2817 | 1699.3592 | 1465.6589 | 1252.9553 | 1060.1384 | 886.1995 | 730.2187 | 591.3549 | 468.8371 | 361.956 | 270.0582
Load line | 0 | 1580 | 1975

## Slide 5: Coil stress
Chart: Coil stress
| 7.5999999999999998E-2 | 7.6999999999999999E-2 | 7.8E-2 | 7.9000000000000001E-2 | 0.08 | 8.1000000000000003E-2 | 8.2000000000000003E-2 | 8.3000000000000004E-2 | 8.4000000000000005E-2 | 8.5000000000000006E-2 | 8.6000000000000007E-2 | 8.7000000000000008E-2 | 8.8000000000000009E-2 | 8.900000000000001E-2 | 9.0000000000000011E-2 | 9.1000000000000011E-2 | 9.2000000000000012E-2 | 9.3000000000000013E-2 | 9.4000000000000014E-2 | 9.5000000000000015E-2 | 9.6000000000000016E-2 | 9.7000000000000017E-2 | 9.8000000000000018E-2 | 9.9000000000000019E-2 | 0.10000000000000002 | 0.10100000000000002 | 0.10200000000000002 | 0.10300000000000002 | 0.10400000000000002 | 0.10500000000000002 | 0.10600000000000002 | 0.10700000000000003 | 0.10800000000000003 | 0.10900000000000003 | 0.11000000000000003 | 0.11100000000000003 | 0.11200000000000003 | 0.11300000000000003 | 0.11400000000000003 | 0.11500000000000003
 | -119728610.8789 | -122614325.1888 | -125352098.5363 | -127943976.0133 | -130391813.8641 | -132697294.1598 | -134861938.2089 | -136887118.8264 | -138774071.568 | -140523905.0288 | -142137610.2936 | -143616069.6146 | -144960064.3906 | -146170282.5064 | -147247325.0935 | -148191712.7595 | -149003891.3354 | -149684237.1806 | -150233062.0846 | -150650617.7981 | -150937100.2266 | -151092653.3124 | -151117372.632 | -151011308.7314 | -150774470.2212 | -150406826.6491 | -149908311.1694 | -149278823.0237 | -148518229.8493 | -147626369.8259 | -146603053.6763 | -145448066.5289 | -144161169.6548 | -142742102.0877 | -141190582.1353 | -139506308.7903 | -137688963.0481 | -135738209.1391 | -133653695.6789 | -131435056.7461
5.16 MN
2.41 MN

## Slide 6: Coil and yoke geometry
tiron = 0.21 m (for Bsat=2 T)
  One wedge coil sets to zero b6 and b10 in quadrupoles: Layer 1 ~[0°-24°, 30°-36°] Layer 2 ~[0°-30°]
+collars and Alu compression shell =
We need a special cryostat for this magnet

## Slide 7: Dimension beyond the physics Bi2212 vs YBCO